| 海安天楹环保能源有限公司飞灰检测数据汇总 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017年1月 | 检测日期 | 2017/1/9 |  | 检测单位 | 苏州市华测检测技术有限公司 |
|  | 检测项目 |  | 标准（除注明外，单位mg/L） |  | 检测结果（除注明外，单位mg/L） |
|  | 含水率（%） |  | 30 |  | 12.2000 |
|  | 汞 |  | 0.05 |  | 0.0008 |
|  | 铜 |  | 40 |  | ND |
|  | 锌 |  | 100 |  | 0.0470 |
|  | 铍 |  | 0.02 |  | ND |
|  | 钡 |  | 25 |  | 2.1200 |
|  | 镍 |  | 0.5 |  | ND |
|  | 砷 |  | 0.3 |  | 0.1360 |
|  | 铅 |  | 0.25 |  | 0.1200 |
|  | 镉 |  | 0.15 |  | ND |
|  | 六价铬 |  | 1.5 |  | ND |
|  | 总铬 |  | 4.5 |  | ND |
|  | 硒 |  | 0.1 |  | 0.0346 |
|  | 检测日期 | 2017/1/23 |  | 检测单位 | 苏州市华测检测技术有限公司 |
|  | 检测项目 |  | 标准（除注明外，单位mg/L） |  | 检测结果（除注明外，单位mg/L） |
|  | 含水率（%） |  | 30 |  | 7.9000 |
|  | 汞 |  | 0.05 |  | 0.0010 |
|  | 铜 |  | 40 |  | ND |
|  | 锌 |  | 100 |  | 2.9400 |
|  | 铍 |  | 0.02 |  | ND |
|  | 钡 |  | 25 |  | 1.2200 |
|  | 镍 |  | 0.5 |  | ND |
|  | 砷 |  | 0.3 |  | 0.0084 |
|  | 铅 |  | 0.25 |  | 0.0800 |
|  | 镉 |  | 0.15 |  | ND |
|  | 六价铬 |  | 1.5 |  | ND |
|  | 总铬 |  | 4.5 |  | 0.0100 |
|  | 硒 |  | 0.1 |  | 0.0406 |
| 2017年2月 | 检测日期 | 2017/2/10 |  | 检测单位 | 苏州市华测检测技术有限公司 |
|  | 检测项目 |  | 标准（除注明外，单位mg/L） |  | 检测结果（除注明外，单位mg/L） |
|  | 含水率（%） |  | 30 |  | 7.7000 |
|  | 汞 |  | 0.05 |  | ND |
|  | 铜 |  | 40 |  | ND |
|  | 锌 |  | 100 |  | 7.0000 |
|  | 铍 |  | 0.02 |  | ND |
|  | 钡 |  | 25 |  | 1.8400 |
|  | 镍 |  | 0.5 |  | ND |
|  | 砷 |  | 0.3 |  | 0.0394 |
|  | 铅 |  | 0.25 |  | 0.1200 |
|  | 镉 |  | 0.15 |  | ND |
|  | 六价铬 |  | 1.5 |  | ND |
|  | 总铬 |  | 4.5 |  | 0.0600 |
|  | 硒 |  | 0.1 |  | 0.0026 |
|  | 检测日期 | 2017/2/23 |  | 检测单位 | 苏州市华测检测技术有限公司 |
|  | 检测项目 |  | 标准（除注明外，单位mg/L） |  | 检测结果（除注明外，单位mg/L） |
|  | 含水率（%） |  | 30 |  | 5.4000 |
|  | 汞 |  | 0.05 |  | ND |
|  | 铜 |  | 40 |  | ND |
|  | 锌 |  | 100 |  | 2.3000 |
|  | 铍 |  | 0.02 |  | ND |
|  | 钡 |  | 25 |  | 1.5800 |
|  | 镍 |  | 0.5 |  | ND |
|  | 砷 |  | 0.3 |  | 0.0079 |
|  | 铅 |  | 0.25 |  | ND |
|  | 镉 |  | 0.15 |  | ND |
|  | 六价铬 |  | 1.5 |  | ND |
|  | 总铬 |  | 4.5 |  | ND |
|  | 硒 |  | 0.1 |  | 0.0218 |
| 2017年3月 | 检测日期 | 2017/3/2 |  | 检测单位 | 苏州市华测检测技术有限公司 |
|  | 检测项目 |  | 标准（除注明外，单位mg/L） |  | 检测结果（除注明外，单位mg/L） |
|  | 含水率（%） |  | 30 |  | 6.3000 |
|  | 汞 |  | 0.05 |  | 0.0005 |
|  | 铜 |  | 40 |  | ND |
|  | 锌 |  | 100 |  | 0.2610 |
|  | 铍 |  | 0.02 |  | 0.0010 |
|  | 钡 |  | 25 |  | 0.9580 |
|  | 镍 |  | 0.5 |  | ND |
|  | 砷 |  | 0.3 |  | 0.0624 |
|  | 铅 |  | 0.25 |  | ND |
|  | 镉 |  | 0.15 |  | ND |
|  | 六价铬 |  | 1.5 |  | ND |
|  | 总铬 |  | 4.5 |  | ND |
|  | 硒 |  | 0.1 |  | 0.0014 |
|  | 检测日期 | 2017/3/28 |  | 检测单位 | 苏州市华测检测技术有限公司 |
|  | 检测项目 |  | 标准（除注明外，单位mg/L） |  | 检测结果（除注明外，单位mg/L） |
|  | 含水率（%） |  | 30 |  | 18.2600 |
|  | 汞 |  | 0.05 |  | ND |
|  | 铜 |  | 40 |  | ND |
|  | 锌 |  | 100 |  | 2.3800 |
|  | 铍 |  | 0.02 |  | ND |
|  | 钡 |  | 25 |  | 2.3800 |
|  | 镍 |  | 0.5 |  | ND |
|  | 砷 |  | 0.3 |  | 0.0100 |
|  | 铅 |  | 0.25 |  | 0.0300 |
|  | 镉 |  | 0.15 |  | 0.0100 |
|  | 六价铬 |  | 1.5 |  | ND |
|  | 总铬 |  | 4.5 |  | ND |
|  | 硒 |  | 0.1 |  | 0.0700 |
| 2017年4月 | 检测日期 | 2017/4/7 |  | 检测单位 | 苏州市华测检测技术有限公司 |
|  | 检测项目 |  | 标准（除注明外，单位mg/L） |  | 检测结果（除注明外，单位mg/L） |
|  | 含水率（%） |  | 30 |  | 22.6000 |
|  | 汞 |  | 0.05 |  | ND |
|  | 铜 |  | 40 |  | ND |
|  | 锌 |  | 100 |  | 1.1000 |
|  | 铍 |  | 0.02 |  | ND |
|  | 钡 |  | 25 |  | 1.1600 |
|  | 镍 |  | 0.5 |  | ND |
|  | 砷 |  | 0.3 |  | 0.0080 |
|  | 铅 |  | 0.25 |  | ND |
|  | 镉 |  | 0.15 |  | ND |
|  | 六价铬 |  | 1.5 |  | ND |
|  | 总铬 |  | 4.5 |  | ND |
|  | 硒 |  | 0.1 |  | 0.0062 |
|  | 检测日期 | 2017/4/21 |  | 检测单位 | 苏州市华测检测技术有限公司 |
|  | 检测项目 |  | 标准（除注明外，单位mg/L） |  | 检测结果（除注明外，单位mg/L） |
|  | 含水率（%） |  | 30 |  | 17.0000 |
|  | 汞 |  | 0.05 |  | ND |
|  | 铜 |  | 40 |  | ND |
|  | 锌 |  | 100 |  | 30.8000 |
|  | 铍 |  | 0.02 |  | ND |
|  | 钡 |  | 25 |  | ND |
|  | 镍 |  | 0.5 |  | 0.0060 |
|  | 砷 |  | 0.3 |  | 0.0032 |
|  | 铅 |  | 0.25 |  | ND |
|  | 镉 |  | 0.15 |  | ND |
|  | 六价铬 |  | 1.5 |  | ND |
|  | 总铬 |  | 4.5 |  | 0.0032 |
|  | 硒 |  | 0.1 |  | 0.0136 |
| 2017年5月 | 检测日期 | 2017/5/9 |  | 检测单位 | 苏州市华测检测技术有限公司 |
|  | 检测项目 |  | 标准（除注明外，单位mg/L） |  | 检测结果（除注明外，单位mg/L） |
|  | 含水率（%） |  | 30 |  | 25.4000 |
|  | 汞 |  | 0.05 |  | ND |
|  | 铜 |  | 40 |  | ND |
|  | 锌 |  | 100 |  | 1.6200 |
|  | 铍 |  | 0.02 |  | ND |
|  | 钡 |  | 25 |  | 0.8830 |
|  | 镍 |  | 0.5 |  | 0.1600 |
|  | 砷 |  | 0.3 |  | 0.0226 |
|  | 铅 |  | 0.25 |  | 0.2200 |
|  | 镉 |  | 0.15 |  | 0.1060 |
|  | 六价铬 |  | 1.5 |  | ND |
|  | 总铬 |  | 4.5 |  | 0.0200 |
|  | 硒 |  | 0.1 |  | 0.0172 |
|  | 检测日期 | 2017/5/12 |  | 检测单位 | 苏州市华测检测技术有限公司 |
|  | 检测项目 |  | 标准（除注明外，单位mg/L） |  | 检测结果（除注明外，单位mg/L） |
|  | 含水率（%） |  | 30 |  | 19.2000 |
|  | 汞 |  | 0.05 |  | ND |
|  | 铜 |  | 40 |  | ND |
|  | 锌 |  | 100 |  | 0.0510 |
|  | 铍 |  | 0.02 |  | ND |
|  | 钡 |  | 25 |  | 0.9820 |
|  | 镍 |  | 0.5 |  | ND |
|  | 砷 |  | 0.3 |  | 0.0003 |
|  | 铅 |  | 0.25 |  | ND |
|  | 镉 |  | 0.15 |  | ND |
|  | 六价铬 |  | 1.5 |  | ND |
|  | 总铬 |  | 4.5 |  | 0.0400 |
|  | 硒 |  | 0.1 |  | 0.0426 |
| 2017年6月 | 检测日期 | 2017/6/8 |  | 检测单位 | 苏州市华测检测技术有限公司 |
|  | 检测项目 |  | 标准（除注明外，单位mg/L） |  | 检测结果（除注明外，单位mg/L） |
|  | 含水率（%） |  | 30 |  | 20.4000 |
|  | 汞 |  | 0.05 |  | ND |
|  | 铜 |  | 40 |  | ND |
|  | 锌 |  | 100 |  | 3.9200 |
|  | 铍 |  | 0.02 |  | ND |
|  | 钡 |  | 25 |  | 0.5920 |
|  | 镍 |  | 0.5 |  | ND |
|  | 砷 |  | 0.3 |  | 0.0092 |
|  | 铅 |  | 0.25 |  | ND |
|  | 镉 |  | 0.15 |  | ND |
|  | 六价铬 |  | 1.5 |  | ND |
|  | 总铬 |  | 4.5 |  | ND |
|  | 硒 |  | 0.1 |  | 0.0020 |
|  | 检测日期 | 2017/6/2 |  | 检测单位 | 苏州市华测检测技术有限公司 |
|  | 检测项目 |  | 标准（除注明外，单位mg/L） |  | 检测结果（除注明外，单位mg/L） |
|  | 含水率（%） |  | 30 |  | 21.2000 |
|  | 汞 |  | 0.05 |  | 0.0007 |
|  | 铜 |  | 40 |  | ND |
|  | 锌 |  | 100 |  | 0.2180 |
|  | 铍 |  | 0.02 |  | ND |
|  | 钡 |  | 25 |  | 1.0300 |
|  | 镍 |  | 0.5 |  | ND |
|  | 砷 |  | 0.3 |  | 0.0032 |
|  | 铅 |  | 0.25 |  | ND |
|  | 镉 |  | 0.15 |  | 0.0040 |
|  | 六价铬 |  | 1.5 |  | ND |
|  | 总铬 |  | 4.5 |  | 0.0500 |
|  | 硒 |  | 0.1 |  | 0.0017 |